Паспорт качества

Марка: BITUMEX Мастика битумная «Фундамент»

№ партии: 24-26

Дата выпуска партии: 06-07.04.2016 г.

Объем партии:  212 шт

| Показатель по ГОСТ 30693-2000 | Норма | Факт |
| --- | --- | --- |
| Теплостойкость, не менее, 0С | +60 | +60 |
| Гибкость на брусе (диаметр стрежня 10 мм) при температуре, не выше | -15 | -15 |
| Время высыхания одного слоя толщиной не более 1,5 мм, час, не более | 24 | 24 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,1 | 0,1 |
| Массовая доля нелетучих веществ, не менее % | 75 | 75 |

Заключение: мастика соответствует требованиям ГОСТ 30693-2000

Инженер-технолог _______________________________

М.П.