ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПЫ, КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 14098-91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ

Москва

Содержание

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИИ АРМАТУРЫ С ОТНОШЕНИЕМ ДИАМЕТРОВ ОТ 0,5 ДО 0,8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР |  |
| --- | --- |
| СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | ГОСТ 14098-91 |
| Типы, конструкции и размеры |  |
| Welded joints of reinforcement and inserts for reinforced concrete structures. Types, constructions and dimensions |  |

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой арматуры и арматурной проволоки диаметром 3 мм и более, сварные соединения стержневой арматуры с прокатом толщиной от 4 до 30 мм, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.

Стандарт устанавливает типы, конструкцию и размеры указанных сварных соединений, выполняемых контактной и дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения закладных изделий, не имеющих анкерных стержней из арматурной стали.

1. Обозначения типов сварных соединений и способов их сварки приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Тип сварного соединения |  | Способ и технологические особенности сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение, номер | Наименование | Обозначение | Положение стержней при сварке |
| # Крестообразное | К1 | Контактная точечная двух стержней | Кт | # Любое |
|  | К2 | То же, трех стержней | Кт |  |
|  | К3 | Дуговая ручная прихватками | Рр |  |
| Стыковое | С1 | Контактная стержней одинакового диаметра | Ко | Горизонтальное |
|  | С2 | То же, разного диаметра | Кн | » |
|  | С3 | Контактная стержней одинакового диаметра с последующей механической обработкой | Км | » |
|  | С4 | То же, с предварительной механической обработкой | Кп | » |
|  | С5 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме | Мф | » |
|  | С6 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме | Мп | » |
|  | С7 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Рв | » |
|  | С8 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме | Мф | Вертикальное |
|  | С9 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме | Мп | » |
|  | С10 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Рв | » |
|  | С11 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме спаренных стержней | Мф | Горизонтальное |
|  | С12 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме спаренных стержней | Мп | » |
|  | С13 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме спаренных стержней | Рв | » |
|  | С14 | Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке | Мп | » |

Продолжение табл. 1

| Тип сварного соединения |  | Способ и технологические особенности сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение, номер | Наименование | Обозначение | Положение стержней при сварке |
| Стыковое | С15 | Ванно-шовная на стальной скобе-накладке | Рс | Горизонтальное |
|  | С16 | Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке | Мо | » |
|  | С17 | Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке | Мп | Вертикальное |
|  | С18 | Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке | Мо | » |
|  | С19 | Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке | Рм | » |
|  | С20 | Дуговая ручная многослойными швами без стальной скобы-накладки | Рм | » |
|  | С21 | Дуговая ручная швами с накладками из стержней | Рн | # Любое |
|  | С22 | То же, швами с удлиненными накладками из стержней | Ру | » |
|  | С23 | Дуговая ручная швами без дополнительных технологических элементов | # Рэ | » |
|  | С24 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах . | Мф | ### Горизонтальное |
|  | С25 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах | Мп | » |
|  | С26 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах | Рс | Горизонтальное |
|  | С27 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах | Мф | Вертикальное |
|  | С28 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах | Мп | » |
|  | 29 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах | Рс | » |
|  | ### С30 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Мф | Горизонтальное |
|  | С31 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Мп | » |
|  | С32 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Рс | » |
| Нахлесточное | Н1 | Дуговая ручная швами | Рш | Любое горизонтальное |
|  | Н2 | Контактная по одному рельефу на пластине | Кр |  |
|  | ### Н3 | То же, по двум рельефам на пластине | Кп | » |
|  | Н4 | Контактная по двум рельефам на арматуре | Ка | » |
| Тавровое | ### Т1 | Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла | Мф | ### Вертикальное |
|  | Т2 | Дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла | Рф | » |
|  | Т3 | Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла по рельефу | Мж | Вертикальное |
|  | Т6*) | Контактная рельефная сопротивлением | Кс | » |
|  | Т7 | Контактная непрерывным оплавлением | Ко | » |
|  | Т8 | Дуговая механизированная в углекислом газе (СО2) в выштампованное отверстие | Мв | » |
|  | Т9 | Дуговая ручная в выштампованное отверстие | Рв | » |
|  | Т10 | Дуговая механизированная в СО2 в отверстие | Мс | » |
|  | Т11 | То же, в цекованное отверстие | Мц | » |
|  | Т12 | Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие | Рз | » |
|  | Т13 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Ри | ### Горизонтальное |

* Соединения Т4 и Т5 (в редакции ГОСТ 14098-85) исключены

2. Условное обозначение сварного соединения имеет следующую структуру:

Пример условного обозначения стыкового соединения, выполненного ванной механизированной сваркой под флюсом в инвентарной форме, положение стержней вертикальное:

С8 - Мф

3. Для конструктивных элементов сварных соединений приняты обозначения:

dн - номер профиля (номинальный диаметр стержня) по ГОСТ 5781-82 (на рисунках таблиц изображен условно);

d - внутренний диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781-82;

d1 - наружный диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781-82;

d'н - номинальный меньший диаметр стержня в сварных соединениях;

d0 - меньший диаметр выштампованного, раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

D0- больший диаметр выштампованного, раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

Dp - диаметр рельефа на плоском элементе;

D -диаметр грата в стыковых и наплавленного металла в тавровых соединениях;

D' - диаметр обточенной части стержня;

R - радиус кривизны рельефа;

а - суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения;

b - ширина сварного шва; суммарная величина вмятин;

b', b" - величина вмятин от электродов в крестообразном соединении;

h - величина осадки в крестообразном соединении; высота сечения сварного шва;

h1 - высота усиления наплавленного металла;

h2 - высота усиления корня сварного шва;

Н - высота скобы-накладки;

hсв - глубина проплавления (Т8, Т9);

l- длина сварного шва;

l1, l2 - зазоры до сварки между торцами стержней при различных разделках;

lш - ширина флангового шва (С24 -С32);

lн - длина скоб-накладок, накладок и нахлестки стержней;

l3 , l4 -длина сварного шва (С22);

l' - длина обточенной части одного стержня (С4);

L - общая длина обточенной части соединений СЗ и С4;

L1 - длина вставки в соединениях типа С11-С13;

z - притупления: в разделке торцов стержней под ванную сварку; в плоском элементе соединения Т12;

s - толщина: стальной скобы-накладки, плоских элементов тавровых и нахлесточных соединений;

k - высота рельефа и выштампованного профиля на плоском элементе; катет шва в соединениях С24 -С32иН1;

k1 - зазор между стержнем и плоским элементом в соединениях Н2 и НЗ;

n - ширина рельефа на плоском элементе;

m - длина рельефа на плоском элементе;

g - высота наплавленного металла или «венчика» в тавровых соединениях;

с,с1 - размеры наплавленного металла в соединении Т13;

α, α1, α2, β, β1. γ, γ1 - угловые размеры конструктивных элементов сварных соединений.

4. Термины и пояснения должны соответствовать приложению 1 и ГОСТ 2601-84.

5. При выборе рациональных типов сварных соединений и способов сварки следует руководствоваться приложением 2.

6. На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ, учитывающий требования действующих стандартов и утвержденный в установленном порядке.

7. Допускается замена типов соединений и способов их сварки, указанных в чертежах типовых и индивидуальных рабочих проектов зданий и сооружений, на равноценные по эксплуатационным качествам в соответствии с приложением 2.

8. Конструкции крестообразных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным на черт. 1 и в табл. 2, 3.

9. Отношения диаметров стержней следует принимать для соединений типа К1 - от 0,25 до 1,00, типа К2 - от 0,50 до 1,00.

10. Для соединений типов К1 и К2 величину осадки (черт. 1) определяют по формулам:

для двух стержней h=d1−a+b

для трех стержней h=d1−a+b2

где а - суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения, мм;

b - суммарная величина вмятин (b' + b"), мм.

Величины относительных осадок h/dн для соединений типа К1 должны соответствовать приведенным в табл. 2. Величины относительных осадок h/dн для соединений типа К2 следует принимать в два раза меньше приведенных в табл. 2, но не менее 0,10.

11. Конструкции стыковых соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 4 -17.

12. В соединениях типа С2-Кн отношение d'н/dн допускается от 0,3 до 0,85 при предварительном нагреве стержня большего диаметра в режиме сопротивления, используя для этого вторичный контур стыковых сварочных машин и специальные устройства.

13. Конструкции нахлесточных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 18-21.

14. Конструкции тавровых соединений арматуры с плоскими элементами закладных изделий, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 22-29.

15. Механические свойства сварных соединений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-90.

Черт. 1.

16. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из листового, полосового и профильного металлопроката, используемых в закладных и соединительных изделиях железобетонных конструкций, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 8713-79.

Таблица 2.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн,мм | Величина h/d'н, обеспечивающая прочность не менее требуемой ГОСТ 10922-90. для соединения с отношением диаметров d'н/dн |  |  |  | Минималь ная вели чина h/d'н обеспечива ющая ненорми руемую проч ность | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 |  |  |
| К1 - Кт |  |  | Вр-I | 3-5 | 0,35-0,5 | 0,28-0,45 | 0,24-0,4 | 0,22-0,35 | 0,17 | 30-90º |
|  |  |  | Вр-600 | 4-6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А-I | 5,5-40 | 0,25-0,5 | 0,21-0,45 | 0,18-0,4 | 0,16-0,35 | 0,12 |  |
|  |  |  | А-II* | 10-40 | 0,4-0,8 | 0,35-0,7 | 0,3-0,62 | 0,28-0,42 | 0,17 |  |
|  |  |  | А-III* | 6-40 | 0,4-0,8 | 0,35-0,7 | 0,3-0,62 | 0,28-0,55 | 0,20 |  |
| К2 - Кт |  |  | Ат-IIIC | 6-32 | 0,4-0,6 | 0,35-0,46 | 0,3-0,46 | 0,28-0,42 |  |  |
|  |  |  | AТ-IVC | 10-32 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Величины d'н/dн, не совпадающие с приведенными, следует округлять до ближайшей величины, указанной в таблице.

2. В соединениях типа К1-КТ из арматуры классов АТ-IVK и АТ-V диаметром 10-32 мм стержни меньшего диаметра (d'н) должны быть из арматуры классов Вр-I, A-I, A-II и A-III.

* Здесь и далее размеры соединений арматуры специального назначения классов Ас-II и Ac-III идентичны таковым классов A-II и A-III.

Таблица 3.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | Марка стали | dн; d'н | l | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |
| К3 - Рр |  |  | A-I | - | 10-40 | 0,5 d'н, но не менее 8 | 0,5 d'н, но не менее 6 |
|  |  |  | A-II | Ст5пс | 10-18 |  |  |
|  |  |  |  | Ст5сп | 10-28 |  |  |
|  |  |  |  | 10ГТ |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 25Г2С | 10-32 |  |  |
|  |  |  | AT-IIIC | Ст5пс, Ст5сп | 10-28 |  |  |
|  |  |  | AT-IVC | 25Г2С, 28С, 27ГС | 10-32 |  |  |
|  |  |  | AT-IVK | 08Г2С, 10ГС2 |  |  |  |
|  |  |  | AT-V | 20ГС |  |  |  |

Примечание. Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рр не нормируется. Эксплуатационные характеристики этих соединений при растяжении рабочих стержней приведены в приложение 2.

Таблица 4.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | D | d'н/dн | α±10º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |
| С1-Ко С2-Кн |  |  | A-I,A-II, A-III | 10-18 | ≥1,3 d'н | 0,85-1,0 | 90º |
|  |  |  |  | 20-40 | ≥1,2d'н |  |  |
|  |  |  | A-IV,A-V | 10-32 | ≥1,2d'н |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10-22 |  |  |  |
|  |  |  | AT-IIIC | 10-2 | ≥1,3d'н |  |  |
|  |  |  | AT-IVC |  | ≥1,2d'н |  |  |
|  |  |  | AT-V |  |  |  |  |
|  |  |  | AT-VCK |  |  |  |  |

Примечания:

1. Арматура класса A-IV, кроме стали марки 80ºС.

2. Арматура класса Ат V только с использованием локальной термической обработки.

3. Для отношения d'н/dн <0,85 см п.12

Таблица 5.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | D | D’-0,1 | L | l’ | α±10º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| C3-Kм |  |  | A-II, A-III | 10-40 | ≥1,2dн | d | ≥2dн | 1,5dн±0,2dн | 90º |
|  |  |  | A-IV, A-V | 10-32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10-22 |  |  |  |  |  |
| С4-Кп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AT-IIIC, AT-IVC, AT-V, AT-VCK | 10-32 |  |  |  |  |  |

См. примечания 1,2 к табл.4

Таблица 6

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн, | d'н/dн | l1 | l2 | α-10º | β | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С5-Мф, С6-Мп, С7-Рв |  |  | A-I A-II A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 12-20 12-16 | 5-12 | 90º | 10-15º | ≤1,5dн ≤1,2dн | ≤0,15dн ≤0,05dн | ≤0,2dн ≤0,05dн |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относится к одноэлектродной сварке.

2. При отношении d'н/dн линейные размеры относятся к стержню большего диаметра.

Таблица 7.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | l2 | z | α-10º | β | β1 | β2 | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8-Мф |  |  | A-I | 20-40 | 0,5-1 | 5-15 3-10 | 8-20 | ≤0,15dн | 90º | 40-50º | 10-15º | 20-25º | ≤2dн | ≤25 ≤15 | ≤0,15dн ≤0,05dн |
| С9-Мп |  |  | A-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С10-РВ |  |  | A-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. При сварке одноэлектродной и порошковой проволокой разделку стержней со скосом нижнего стержня производить не следует.

2. Разделку с обратным скосом нижнего стержня применять при сварке стержней диаметром ≥ 32мм.

3. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

4. При отношении d'н/dн < 1 линейные размеры относятся к стержню большего диаметра.

Таблица 8.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | l1 | α ,α1 -10º | α2 | L1 | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11-Мф |  |  | A-III | 32-40 | 12-16 12-18 | 90º | 12-15º | ≥200 | ≤1,2dн ≤1,3dн | ≤0,15dн | ≤0,2dн |
| С12-Мп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С13-РВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. В соединениях типа С13 разделку под углом α2 допускается не производить.

2. Размеры в знаменателе относятся к соединению, в котором сварной шов заполняет полностью сечение двурядной арматуры.

Таблица 9.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | β | lн=l | b | H | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14-Мп |  |  | A-I A-II A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 8-12 | ≤10º | 2dн+l1 | (0,35-0,4)dн | ≤1,2dн+s | ≤0,05dн |
| С15-Рс |  |  |  |  |  | 12-15 | - |  |  |  |  |
| С16-Мо |  |  |  |  |  | 10-20 | ≤10º | 3dн+l1 |  |  |  |
| С14-Мп С15-Рс С16-Мо |  |  | An-IIIC An-IVC | 20-32 | 0,5-1,0 | Те же значения, в зависимости от способа сварки |  | 4dн+l1 |  |  |  |

Примечания:

1. Для dн =20 -25 мм s =6 мм,

dн =28 -40 мм s =8 мм.

2. При отношении d’н /dн =0,5 -0,8 следует применять скобу-вкладыш (см. приложение 3).

Таблица 10.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | α-10º | β | z | lн=l | b | H | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C17-Mп |  |  | A-I A-II A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 6-8 | 90º | 30-40º | ≤0,15dн | 2dн+l1 | (0,35-0,4)dн | ≤1,2dн+s | ≤0,05dн |
| С18-Мо |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3dн+l1 |  |  |  |
| С19-Рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2dн+l1 |  |  |  |
| С17-Мп С18-Мо С19-Рм |  |  | Aт-IIIC Aт-IVC | 20-32 | 0,5-1,0 |  |  |  |  | 4dн+l1 |  |  |  |

Примечания:

1. Для dн=20 -25 мм s =6 мм, для dн=28 -40 мм s =8 мм.

2. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 11.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | α | β | β | γ | γ | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  | ±2º |  |  |  |  |  |  |
| C20-Pм |  |  | A-I A-II A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 3-4 | 55º | 110º | 140º | 25º | 15º | (0,05-0,10)dн | ≤0,05dн |

Таблица 12.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | lн=l | l1 | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |
| C21-Pн | То же, но накладки смещены |  | A-I | 10-40 | 6dн | 0,5dн,≥10 | 0,5dн,≥8 | 0,5dн,≥4 |
|  |  |  | A-II A-III |  | 8dн |  |  |  |
|  |  |  | A-IV | 10-32 | 10dн |  |  |  |
|  |  |  | A-V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10-22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 6-32 | 8dн |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IVC, Aт-V, Aт-VCK | 10-32 | 10dн |  |  |  |

Примечания:

1. Соединения арматуры классов A-IV, A-V, A-VI, Ат-VCK, Ат-V следует выполнять со смещенными накладками, накладывая швы в шахматном порядке.

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (С02); последнее кроме стали классов А-II и Ат-IIIС.

3. Допускаются двусторонние швы длиной 4dн для соединений арматуры классов A-I, А-II, А-III.

4. Соединения арматуры класса Ат-V допускаются только из стали марки 20ГС.

Таблица 13.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | lн | l3 | l4 | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| С22-Ру | См.С21, но накладки смещены |  | Aт-V | 14 | 28,5dн | 5,0dн | 7,0dн | 0,5dн,≥8 | 0,25dн,≥4 |
|  |  |  |  | 16 | 26,5dн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 24,5dн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20, 22 | 21,5dн | 4,5dн | 6,5dн |  |  |
|  |  |  |  | 25, 28 | 21,0dн |  | 6,0dн |  |  |
|  |  |  | Aт-VI | 14 | 34,5dн | 5,5dн | 8,5dн |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 29,5dн |  | 7,5dн |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 25,5dн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20, 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25, 28 | 25,0dн |  | 7,0dн |  |  |

Таблица 14.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | l=lн | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |
| C23-Pэ |  |  | A-I | 10-40 | 6dн | 0,5dн,≥8 | 0,25dн,≥4 |
|  |  |  | A-II | 10-25 | 8dн |  |  |
|  |  |  | A-III |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-18 |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IVC | 10-18 | 10dн |  |  |

Примечания:

1, Допускаются двусторонние швы длиной 4dн для соединений арматуры классов A-I и А-II (из стали марки 10ГТ).

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (СO2); последнее кроме арматуры классов А-II и Ат-IIIС (из стали марки Ст5).

Таблица 15.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | β | lн=lш | l | h1 | H | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C24-Мф С25-Мп С26-Рс |  |  | A-I A-II A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 12-20 12-16 | 5-10º | 2dн+l1 | ≤1,5dн ≤1,2dн | ≤0,15dн ≤0,05dн | dн2+s | ≥0,8s |
| С24-Мф С25-Мп С26-Рс |  |  | Aт-IIIC Aт-IVС | 20-32 |  |  |  | 4dн+l1 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. Для dн = 20 -25 мм s = 8 мм, для dH = 28 -40 мм s = 10 мм.

3. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 16.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | z | β | α-10º | lн=lш | h1 | H | l | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С27-Мф С28-Мп С29-Рс |  |  | A-I A-II A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 5-15 3-10 | ≤0,15dн | 40-50º | 90º | 2dн+l1 | ≤25 ≤15 | dн2+s | ≤2dн | ≥0,8s |
| С27-Мф С28-Мп С29-Рс |  |  | Aт-IIIC Aт-IVС | 20-32 |  |  |  |  |  | 4dн+l1 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. Для dн =20 -25 мм s = 8 мм, для dн =28 -40 мм s=10- мм.

3. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 17

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | L1 | α-10º | β | lн=lш | l | h1 | H | k | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С30-Мф С31-Мп С32-Рс |  |  | A-III | 32-40 | 12-18 | 90º | 12-15º | 3dн+l1 | ≤1,3dн | (0,1-0,15)dн | dн2+s | ≥0,8s | 10 |

Таблица 18.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | s | l=lн | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |
| H1-Pш |  |  | A-I | 10-40 | ≥0,3dн, но ≥4 | 3dн | 0,5dн, но ≥8 | 0,25dн, но ≥4 |
|  |  |  | A-II A-III |  |  | 4dн |  |  |
|  |  |  | A-IV | 10-22 | ≥0,4dн, но ≥5 | 5dн |  |  |
|  |  |  | A-V | 10-32 |  |  |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10-22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-32 | ≥0,3dн, но ≥4 | 4dн |  |  |
|  |  |  | Aт-IVC Aт-V Aт-VCK |  | ≥0,4dн, но ≥5 | 5dн |  |  |

Примечания:

1. Соединения арматуры классов Ат-V допускаются только из стали марки 20ГС.

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (СО2); последнее кроме арматуры классов A-II и Ат-IIIС (из стали марки Ст5).

Таблица 19.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | n | m | k1 | s | α±3º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2-Kp |  |  | A-I | 6-16 | 1,4dн | 0,4dн | 1,8dн | n+10 | (0,1-0,15)dн | ≥0,3dн, но не менее 4 | 90º |
|  |  |  | A-II | 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III Aт-IIIC | 6-16 | 1,6 dн |  | 2,0 dн |  |  |  |  |

Таблица 20.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | n | m | k1 | s | α±3º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3-Kп |  |  | A-I A-II | 12-16 | 1,4dн | 0,4dн | 1,8dн | n+10 | (0,1-0,15)dн | ≥0,3dн, но не менее 4 | 90º |
|  |  |  | A-III Aт-IIIC |  | 1,6 dн |  | 2,0 dн |  |  |  |  |

Таблица 21.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | D | m | k1 | s | α±3º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H4-Kа |  |  | A-I | 8-16 | 1,4dн | 0,35dн | 17dн | 1,8 dн | (0,1-0,15)dн | 4-6 | 90º |
|  |  |  | A-II | 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III Aт-IIIC | 8-16 | 1,6 dн | 0,4dн | 1,8 dн | 1,9 dн |  |  |  |

Таблица 22.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g | β | s/dн | αº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1-Мф Т2-Рф |  |  | A-I | 8-40 | ≥4 |  |  |  | ≥0,50 |  |
|  |  |  | A-II | 10-25 |  | (1,5-2,5) dн | 3-10 | ≤15º | ≥0,55 | 85-90º |
|  |  |  |  | 28-40 |  |  |  |  | ≥0,70 |  |
|  |  |  | A-III | 8-25 |  |  |  |  | ≥0,65 |  |
|  |  |  |  | 28-40 | ≥6 |  |  |  | ≥0,75 |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-18 |  |  |  |  | ≥0,65 |  |

Примечание. Соединения типа Т2 из арматуры класса Ат-IIIС допускается выполнять до диаметра 14 мм.

Таблица 23

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g | β | s/dн | αº | k | Dp | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3-Мж |  |  | A-I | 8-25 | ≥4 | (1,5-2,5) dн | 5-15 | ≤15º | ≥0,4 | 85-90º | 0,4dн | (2,0-2,5) dн | (2,0-2,5) dн-s |
|  |  |  | A-II | 10-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 8-25 | ≥6 |  |  |  | ≥0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 8-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g | Dp | R | s/dн | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T6-Кс |  |  | A-I | 6-20 | ≥4 | 1,4dн | ≥0,2dн | 2,0dн | 2,0dн | ≥0,4 | 0,5dн |
|  |  |  | A-II | 10-20 |  | 1,5dн |  | 2,2dн | 2,2dн |  | 0,6dн |
|  |  |  | A-III | 6-20 | ≥6 | 1,6dн |  |  |  | ≥0,5 | 0,7dн |

Таблица 25

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | β | s/dн | αº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| Т7-Ко |  |  | A-I A-II | 10-20 | ≥4 | ≥1,2 dн |  | ≥0,4 | 85-90º |
|  |  |  | A-II |  | ≥6 | ≥1,3 dн | ≤15º | ≥0,5 |  |
|  |  |  | A-III | 22-40 | ≥12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-22 | ≥6 |  |  |  |  |

Таблица 26.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D0 | r | hсв | d0 | s/dн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T8-Mв |  |  | A-I | 10-36 | ≥6 | 2dн | 0,5dн+0,8s | 0,5dн | d1+(1-3) | ≥0,3 |
|  |  |  | A-II |  |  |  | 0,6dн+0,8s | 0,6dн |  |  |
|  |  |  | A-III |  |  |  | 0,7dн+0,8s | 0,7dн |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-22 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | d0 | D0 | s/dн | h1 | h2 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T10-Mc |  |  | A-I A-II A-III Aт-IIIC | 12 | ≥8 | d1+2 | d0+10 | ≥0,5 | 0-1 | 4-5 | 22-26 |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 26-30 |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 28-32 |
| T11-Mц |  |  |  | 18 | ≥10 |  |  |  | 0-2 | 5-6 | 30-35 |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 35-42 |
|  |  |  |  | 22 | ≥12 |  |  |  |  |  | 38-44 |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 46-48 |

Примечания:

1. Арматура класса Ат-IIIС может применяться диаметром до 18 мм.

2. Для арматуры классов А-III и Ат-IIIС значение s/dн≥0,55.

Таблица 28.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | d0±2 | z при |  | α±5º | s/dн | h1 | h2* при dн≥12±1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  | s=6-7 | s=8-26 |  |  |  |  |
| T12-P3 |  |  | A-I | 8-40 | ≥6 | d1+2 | 1-2 | 2-3 | 50º | ≥0,50 | ≤2 | 4 |
|  |  |  | A-II | 10-40 | ≥8 |  |  |  |  | ≥0,65 |  |  |
|  |  |  | A-III | 8-40 | ≥6 |  |  |  |  | ≥0,75 |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 8-18 | ≥8 |  |  |  |  |  |  |  |

При dн ≤ 12 мм допускается выполнять соединения без подварочного шва.

Таблица 29.

мм

| Обозначение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры c пластиной |  | Класс арматуры | dн | l | l1 | c | c1 | h1 | α | s/dн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До сварки | После сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T13-Pи |  |  | A-I A-II A-III | 16 | ≤dн | 10-14 | 30 | 24 | 2-3 | 15-20º | ≥0,5 |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 32 | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 12-16 | 34 | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | ≤0,8dн |  | 38 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  | 41 | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  | 44 | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | ≤0,5dн |  | 52 | 44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  | 57 | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  | 61 | 52 |  |  |  |

Приложение 1

Обязательное

# ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Таблица 30.

| Термин | ### Пояснение |
| --- | --- |
| Ванная сварка | Процесс, при котором расплавление торцов стыкуемых стержней происходит, в основном, за счет тепла ванны расплавленного металла |
| Ванная механизированная сварка | Процесс ванной сварки, при котором подача сварочной проволоки в зону сварки производится автоматически, а управление дугой или держателем - вручную |
| Ванная одноэлектродная сварка | Процесс ванной сварки, при котором электродный материал в виде одиночного (штучного) электрода подается в зону сварки вручную |
| Дуговая механизированная сварка порошковой проволокой | Процесс сварки, при котором электродный материал в виде порошковой проволоки подается в зону сварки автоматически |
| Инвентарная форма | Приспособление многоразового (медь, графит) использования, обеспечивающее формирование наплавленного металла при ванной сварке и легкое удаление после сварки |
| Стальная скоба-накладка | Вспомогательный элемент, обеспечивающий формирование сварного шва, являющийся неотъемлемой частью соединения и воспринимающий часть нагрузки при работе соединения в конструкции |
| Крестообразное соединение | Соединение стержней, сваренных в месте пересечения |
| Осадка (h, мм) стержней в крестообразных соединениях | Величина вдавливания стержней друг в друга на участке, нагретом при контактной сварке до пластичного состояния : |
| Комбинированные несущие и формующие элементы | Элементы, состоящие из остающейся стальной полускобы-накладки и инвентарной медной полуформы |
| Дуговая механизированная сварка под флюсом без присадочного металла | Процесс, в котором весь цикл сварки выполняется в заданном автоматическом режиме |
| Дуговая ручная сварка с малой механизацией под флюсом без приcадочного металла | Процесс, в котором вспомогательные операции частично механизированы, а весь цикл сварки выполняется вручную |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Cправочное

# ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Комплексная оценка в баллах эксплуатационных качеств сварных соединений (прочность, пластичность, ударная вязкость, металлографические факторы и др.) в зависимости от типа соединения и способа сварки, марки стали и диаметра арматуры, а так же температуры эксплуатации (изготовления) при статических нагрузках приведена в табл. 31. При оценке эксплуатационных, качеств при многократно повторяемых нагрузках значения баллов следует ориентировочно снижать на один по сравнению с примятыми значениями при статических нагрузках. При этом дополнительно следует пользоваться нормативными документами на проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения.

Баллы для сварных соединений арматуры назначены из условия соблюдения регламентированной технологии изготовления арматурных и закладных изделий.

Для сварных соединений горячекатаной арматурной стали:

5-гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;

4-сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781-82, предъявляемым к стали в исходном состоянии;

3-сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10922-90., предъявляемым к сварным соединениям.

Для сварных соединений термомеханически упрочненной арматурной стали:

5-сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10884-81, предъявляемым к стали в исходном состоянии, и характеризуется пластичным разрушением;

4-временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884-81 до 5 %;

3-временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884-81 до 10%

# Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке

Таблица 31.

| Обозначение соединения | Температура эксплуатации (изготовления), °С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-II |  |  |  |  | А-III |  |  |  |  |  |  | Ат-IIIC | A-IV | Ат -IVC | A-V | Ат-V | A-VI | At-VI |
|  |  | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  | 10ГТ, до 32 | 35ГС |  |  |  | 25Г2С |  |  | Ст5сп, Ст5с | 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС,28С | 23Х2Г2Т | 20ГС. 20ГС2 | 22Х2Г2С, до 22 | 20ГС, 20ГС2, до 32 |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 |  | До 18 | До 28 |  | До 40 | До 18 | До 28 | ДО 40 | До 32 |  |  |  |  |  |  |
| Kl-Кт К2-Кт | Выше, 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | НД | 5 | НД | 4 | НД | 4 |
|  | До-30 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 4 | 3 | НД |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |
|  | До-55 | НД |  |  |  |  | ### НД |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | НД |  | НД |
| КЗ-Рр | Выше 0 | 3 | НД | 3 | НД | 5 | НД |  |  |  | 3 |  | НД | 4 | НД | 4 | НД | 3 | НД |  |
|  | Ниже 0 | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1-Ко С2-Кн С3-Км С4-Кп | Выше 0 | 5 |  | 4 |  | 5 | 5 |  |  | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | НД | 3 | НД |
|  | До-30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 4 |  | НД |  |  | 4 |  |  | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | НД |  |
|  | До-55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  | 3 |  | ### НД | 3 | НД | 3 |  |  |  |  |
| С5-Мф С6-Мп С7-Рв С8-Мф С9-Мп С10-Рв | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | ТН |  | 5. | 4 | ТН | 5 | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### До-40 | 3 |  | НД |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | НД |  |  |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С11-Мф С12-Мп ### С13-Рв | Выше 0 | НД |  |  |  |  |  |  |  | 3 | НД |  | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение табл. 31.

| Обозначение соединения | Температура эксплуатации (изготовления), °С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-II |  |  |  | 10ГТ, до 32 | А-III |  |  |  |  |  | Ат-IIIС | A-IV | Ат-IVC | A-V | Ат-V | A-VI | Ат -VI |
|  |  | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  |  | 35ГС |  |  | 25Г2С |  |  | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц, 20Х22Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2Т | 20ГС, 20ГС2 | 22Х2Г2С, до 22 | 20ГС, 20ГС2, до 32 |
|  |  | ДО 28 | До 40 | ДО 28 | ДО 40 |  | ДО 18 | До 28 | ДО 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |  |  |  |  |
| С14-Мп С15-Рс С16-Мо С17-Мп С18-Мо С19-Рм | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | ТН | 5 | 3 | ### ТН | 5 | 4 | 5 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До-30 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 3 |  | НД |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | НД |  |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| С20-Рм | Выше 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ТН | 5 | 4 | ТН | 5 | 5 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 |  | 4 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | НД |  |  |  | 4 |  | НД |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| С21-Рн | Выше 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  |
|  | До-30 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | ### До-40 | 4 | 3 |  |  |  | 4 |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  |
|  | До-55 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | НД |  | НД |  | НД | НД |
| С22-Ру | Выше 0 | НЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | НД | 4 |
|  | До-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  | До-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НД |  | НД |
| С23 -Рэ | Выше 0 | 4 | НД | 4 | НД | 5 | 4 |  | НД | 4 |  | НД | 4 | НД | 4 | НД |  |  |  |
|  | До-30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 3 |  | НД |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | До-55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.31.

| Обозначение соединения | Температура эксплуатации (изготовления), °С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-II |  |  |  |  | А-III |  |  |  |  |  |  | Ат-IIIС | A-IV | At-IVC | A-V | Ат-V | A-VI | At-VI |  |
|  |  | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  | 10ГТ. до 32 | 35ГС |  |  |  | 25Г2С |  |  | Стбсп, Стбпс | 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2С | 20 ГС, 20ГС2 | 22Х2Г2С, до 22 |  | 20 ГС 20 ГС2, до 32, |
|  |  | До 28 | ДО 40 | До 28 | До 40 |  | До 18 | До 28 |  | ДО 40 | ДО 18 | До 28 | До 40 | ДО 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| С24-Мф С25-Мп С26-Рс С27-Мф С28-Мп С29-Рс | Выше 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ТН | 5 | 4 |  | ТН | 5 | 4 | 5 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### До-40 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| С30-Мф С31-Мп С32-Рс | Выше 0 | НЦ |  |  |  |  |  |  | 4 |  | НЦ |  | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 |  |  |  |  |  |  |  | НД |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н1-Рш | Выше 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  |
|  | До-30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | До-40 | 3 | НД |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 4. | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | До-55 |  |  |  |  | 4 | НД |  |  |  | 3 |  | НД | 3 | НД | 3 | НД |  |  |  |  |
| Н2-Кр Н3-Кп Н4-Ка | Выше 0 | 5 | НД | 5 | НД | 5 | 5 | НД |  |  | 5 | НД |  | 5 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1-Мф Т2-Рф Т3-Мж | Выше 0 | 5 | 4 |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 4 | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 | 4 | 3 |  |  |  |  |  | НД |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### До-40 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 |  |  | НД |  | 4 | НД |  |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т6 -Кс | Выше 0 | 5 | НД | 4 | НД | 5 | 4 |  | НД |  | 5 | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 31.

| Обозначение соединения | Температура эксплуатации (изготовления), °С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-II |  |  |  |  | А-III |  |  |  |  |  | Ат-IIIС | A-IV | At-IVC | A-V | At-V | A-VI | At-VI |
|  |  | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  | 10ГТ до 32 | 35ГС |  |  | 25Г2С |  |  | Ст5пс, Ст5пс | 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28C | 23Х2Г2Т | 20ГС 20ГС2 | 22Х2Г2С, до 22 | 20ГС, 20ГС2, до 32 |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 |  | До 18 | До 28 | До 40 | ДО 18 | До 28 | До 40 | ##### До 32 |  |  |  |  |  |  |
| ### Т7-Ко | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ### НД |  |  |  |  |  |
|  | До-30 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | 3 | НД | 3 | НД | 4 |  |  | ### НД | 3 |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |
| Т8-Mb Т9-Рв | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 5 |  | 4 | 3 | НД |  |  |  |  |  |
|  | ### До-30 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | 3 |  | 3 |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т10-Мс Т11-Мц Т12-Рз | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | 4 |  |  | 5 |  | 4 | 3 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До-30 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 | 3 | 3 | НД |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | НД | НД |  |  | 4 | НД |  |  | 3 |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |
| ### Т13-Ри | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | НЦ | 5 | 4 | НЦ | 5 | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До-30 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-40 |  | 3 | НД |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До-55 | 3 | НД |  |  | 4 |  | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Эксплуатационные качества всех типов сварных соединений арматуры класса A-I марок Ст3сп и Ст3пс должны оцениваться также, как арматуры класса А-II марки 10ГТ, а класса A-I марки Ст3кп  - как арматуры класса А-II марки Ст5сп и Ст5пс.

2. Эксплуатационные качества крестообразных соединений проволочной арматуры классов Вр-I и Вр-600 настоящим приложением не регламентируют в связи с отсутствием требований к химическому составу стали. Требования к качеству таких соединений приведены в ГОСТ 10922-90..

3. Арматура класса А-II марки 10ГТ может применяться до температуры минус 70°С включ.

4. Сварные соединения арматуры класса Ат-VCK оценивают на один балл ниже соединений из арматуры класса Ат-V при температуре эксплуатации до минус 40°С включ.

5. Сварные соединения С16-Mo, С18-Mo и Н4-Ка оценивают на один балл ниже соединений, приведенных в той же группе.

6. Буквы НД, ТН и НЦ соответственно обозначают, что соединения к применению не допускаются, соединения технологически невыполнимы и соединения, применение которых нецелесообразно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

# КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИИ АРМАТУРЫ С ОТНОШЕНИЕМ ДИАМЕТРОВ ОТ 0,5 ДО 0,8

| С14-Мп, CI5-Рс, С1-Мо |  |  | С24-Мф, С25 -Мп, С26 -Рс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 32 |  |  | Таблица 33 |  |
| До сварки | ##### После сварки |  | ##### До сварки | После сварки |

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по строительству и инвестициям

РАЗРАБОТЧИКИ

А.М. Фридман, канд. техн. наук (руководитель темы); Э.Ф. Горохова; Е.Н. Бондарец; Л.А. Зборовский; В.В. Баконин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 28.11.91 №19

3. ВЗАМЕН ГОСТ 14098-85

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД. на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2601-84 | 4 |
| ГОСТ 5264-80 | 16 |
| ГОСТ 5781-82 | 3, приложение 2. |
| ГОСТ 8713-79 | 16 |
| ГОСТ 10884-81 | приложение 2. |
| ГОСТ 10922-90. | 15, приложение 2. |