ГОСТ 25100-95

УДК 624.131.3.001.33:006.354                                                                                       Группа Ж39

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГРУНТЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Soils. Classification

МКС 13.080

93.020

ОКСТУ 5701

Дата введения 1996-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС) с участием научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений им. Герсеванова (НИИОСП), института по проектированию оснований и фундаментов (Фундаментпроект), государственного дорожного научно-исследовательского института (Союздорнии), научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Республика Армения | Госупрархитектуры Республики Армения |
| Республика Казахстан | Минстрой Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Госстрой Киргизской Республики |
| Российская Федерация | Минстрой России |
| Республика Таджикистан | Госстрой Республики Таджикистан |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 20 февраля 1996 г. № 18-10

4 Взамен ГОСТ 25100-82

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2002 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает их классификацию, применяемую при производстве инженерно-геологических изысканий, проектировании и строительстве.

К наименованиям грунтов и их характеристикам, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнительные наименования и характеристики, если это необходимо для более детального подразделения грунтов с учетом природных условий района строительства и специфики отдельных видов строительства.

Дополнительные наименования и характеристики грунтов не должны противоречить классификации, приведенной в настоящем стандарте, и должны основываться на частных классификациях отраслевого и регионального назначения, установленных соответствующими нормативными документами.

В настоящем стандарте грунт рассматривается как однородный по составу, строению и свойствам элемент грунтового массива (образец).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 10650-72 Торф. Метод определения степени разложения

ГОСТ 11306-83 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава

ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 25584-90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

- класс - по общему характеру структурных связей;

- группа - по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

- подгруппа - по происхождению и условиям образования;

- тип - по вещественному составу;

- вид - по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

- разновидности - по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

4.2 Наименования грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте в соответствии с местными стратиграфическими схемами, принятыми в установленном порядке.

4.3 К характеристикам грунтов по разновидностям, предусмотренным настоящим стандартом, допускается вводить дополнения и изменения в случаях появления новых количественных критериев выделения разновидностей грунтов и результате научно-технических разработок.

5 КЛАССИФИКАЦИЯ

5.1 Класс природных скальных грунтов - грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными) подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 1.

5.2 Класс природных дисперсных грунтов - грунты с водноколлоидными и механическими структурными связями подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 2.

5.3 Класс природных мерзлых грунтов* - грунты с криогенными структурными связями подразделяют на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности согласно таблице 3.

_____________

* Грунты с отрицательной температурой, не имеющие криогенных структурных связей (не содержащие в своем составе лед), относят к классу природных дисперсных грунтов.

5.4 Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов - грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека, подразделяют на группы, подгруппы, типы и виды согласно таблице 4.

5.5. Частные классификации по вещественному составу, свойствам и структуре скальных, дисперсных и мерзлых грунтов (разновидности) представлены в приложении Б.

Таблица 1

I КЛАСС ПРИРОДНЫХ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

| Класс | Группы | Подгруппа |  | Тип |  | Вид | Разновидности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скальные (с жесткими структурными связями - кристаллизационными и цементационными) | Скальные | Магматические | Интрузивные | Силикатные | Ультраосновного состава | Перидотиты, дуниты, пироксениты | Выделяются по: 1 пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии; 2 плотности скелета грунта; 3 коэффициенту выветрелости; 4 степени размягчаемости; 5 степени растворимости; 6 степени водопроницаемости; 7 степени засоленности; 8 структуре и текстуре; 9 температуре |
|  |  |  |  |  | Основного состава | Габбро, нориты, анортозиты, диабазы, диабазовые порфириты, долериты |  |
|  |  |  |  |  | Среднего состава | Диориты, сиениты, порфириты, ортоклазовые порфиры |  |
|  |  |  |  |  | Кислого состава | Граниты, гранодиориты кварцевые, сиениты, диориты, кварцевые порфиры, кварцевые порфириты |  |
|  |  |  | Эффузивные |  | Основного состава | Базальты, долериты |  |
|  |  |  |  |  | Среднего состава | Андезиты, вулканогенно-обломочные грунты*, обсидианы, трахиты |  |
|  |  |  |  |  | Кислого состава | Липариты, дациты, риолиты |  |
|  |  | Метаморфические |  | Силикатные |  | Гнейсы, сланцы, кварциты |  |
|  |  |  |  | Карбонатные |  | Мраморы, роговики, скарны |  |
|  |  |  |  | Железистые |  | Железные руды |  |
|  |  | Осадочные |  | Силикатные |  | Песчаники, конгломераты, брекчии, туффиты |  |
|  |  |  |  | Карбонатные |  | Известняки*, доломиты |  |
|  | Полускальные | Эффузивные |  | Силикатные |  | Вулканогенно-обломочные грунты* |  |
|  |  | Осадочные |  | Силикатные |  | Аргиллиты, алевролиты, песчаники |  |
|  |  |  |  | Кремнистые |  | Опоки, трепела, диатомиты |  |
|  |  |  |  | Карбонатные |  | Мела, мергели, известняки* |  |
|  |  |  |  | Сульфатные |  | Гипсы, ангидриты |  |
|  |  |  |  | Галоидные |  | Галиты, карнолиты |  |

_____________

* Грунты одного вида, отличающиеся по значению прочности на одноосное сжатие

Таблица 2

II КЛАСС ПРИРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ

| Класс | Группа | Подгруппа | Тип |  | Вид | Разновидности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсные (с механическими и водно-коллоидными структурными связями) | Связные | Осадочные | Минеральные | Силикатные | Глинистые грунты | Выделяются по: 1 гранулометрическому составу (крупнообломочные грунты и пески); 2 числу пластичности и гранулометрическому составу (тинистые грунты и илы); 3 степени неоднородности гранулометрического состава (пески); 4 показателю текучести (глинистые грунты); 5 относительной деформации набухания без нагрузки (глинистые грунты); 6 относительной деформации просадочности (глинистые грунты); 7 коэффициенту водонасыщения (крупнообломочные грунты и пески); |  |
|  |  |  |  | Карбонатные |  |  |  |
|  |  |  |  | Железистые |  |  |  |
|  |  |  |  | Полиминеральные |  |  |  |
|  |  |  | Органо-минеральные |  | Илы |  |  |
|  |  |  |  |  | Сапропели |  |  |
|  |  |  |  |  | Заторфованные грунты |  |  |
|  |  |  | Органические |  | Торфы и др. |  |  |
|  | Несвязные |  | Минеральные | Силикатные | Пески |  |  |
|  |  |  |  | Карбонатные | Крупнообломочные грунты |  |  |
|  |  |  |  | Полиминеральные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 коэффициенту пористости | пески |
|  |  |  |  |  |  | 9 степени плотности |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 коэффициенту выветрелости | крупнообломочные |
|  |  |  |  |  |  | 11 коэффициенту истираемости |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 относительному содержанию органического вещества (пески и тинистые грунты); |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 степени разложения | торфы |
|  |  |  |  |  |  | 14 степени зональности |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 степени засоленности; 16 относительной деформации пучения; 17 температуре |  |

Примечание - Почвы (щебенистые, дресвяные, песчаные, глинистые, торфяные и др.) выделяются по совокупности признаков как соответствующий вид и разновидность грунта.

Таблица 3

III КЛАСС ПРИРОДНЫХ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

| Класс | Группа | Подгруппа |  | Тип | Вид | Разновидности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерзлые (с криогенными структурными связями) | Скальные | Промерзшие | Интрузивные | Ледяные минеральные | Те же, что и для скальных грунтов | Выделяются по: 1 льдистости за счет видимых ледяных включений; 2 температурно-прочностным свойствам; 3 степени засоленности; 4 криогенной текстуре |
|  |  |  | Эффузивные |  |  |  |
|  |  |  | Метаморфические |  |  |  |
|  |  |  | Осадочные |  |  |  |
|  | Полускальные |  | Эффузивные |  |  |  |
|  |  |  | Осадочные |  |  |  |
|  | Связные |  | Осадочные | Ледяные минеральные | Те же, что и для дисперсных грунтов |  |
|  |  |  |  | Ледяные органо-минеральные |  |  |
|  |  |  |  | Ледяные органические |  |  |
|  | Ледяные | Конституционные (внутригрунтовые) |  | Льды | Льды - сегрегационные, инъекционные, ледниковые |  |
|  |  | Погребенные |  |  | Льды - наледные, речные, озерные, морские, донные, инфильтрационные (снежные) |  |
|  |  | Пещерно-жильные |  |  | Льды - жильные, повторножильные, пещерные |  |

Таблица 4

IV КЛАСС ТЕХНОГЕННЫХ ГРУНТОВ (СКАЛЬНЫХ, ДИСПЕРСНЫХ И МЕРЗЛЫХ)

| Класс | Группа | Подгруппа |  |  | Тип | Вид | Разновидности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скальные | Скальные Полускальные | Природные образования, измененные в условиях естественного залегания | Измененные физическим воздействием |  | Те же, что и для природных скальных грунтов | Те же, что и для природных скальных грунтов | Выделяются как соответствующие разновидности классов природных грунтов с учетом специфических особенностей и свойств техногенных грунтов |
|  |  |  | Измененные физико-химическим воздействием |  |  |  |  |
| Дисперсные | Связные | Природные образования, измененные в условиях естественного залегания | Измененные физическим воздействием |  | Те же, что и для природных дисперсных и скальных грунтов (раздробленных) | Те же, что и для природных дисперсных и скальных грунтов (раздробленных) |  |
|  |  |  | Измененные физико-химическим воздействием |  |  |  |  |
|  | Несвязные | Природные перемещенные образования | Насыпные |  |  |  |  |
|  |  |  | Намывные |  |  |  |  |
|  |  | Антропогенные образования | Насыпные |  | Отходы производственной и хозяйственной деятельности | Бытовые отходы |  |
|  |  |  | Намывные |  |  | Промышленные отходы: строительные отходы, шлаки, шламы, золы, золошлаки и др. |  |
| Мерзлые | Скальные Полускальные | Природные образования, измененные в условиях естественного залегания | Измененные физическим (тепловым) воздействием |  | Те же, что и для природных мерзлых грунтов | Все виды природных скальных грунтов | Выделяются как соответствующие разновидности классов природных грунтов с учетом специфических особенностей и свойств техногенных грунтов |
|  |  |  | Измененные химико-физическим воздействием |  |  |  |  |
|  | Связные Несвязные Ледяные | Природные образования, измененные в условиях естественного залегания | Измененные физическим (тепловым) воздействием |  | Те же, что и для природных мерзлых грунтов | Все виды природных дисперсных грунтов |  |
|  |  |  | Измененный химико-физическим воздействием |  |  |  |  |
|  |  | Природные перемещенные образования | Насыпные Намывные | Измененные физическим (тепловым) или химико-физическим воздействием |  |  |  |
|  |  | Антропогенные образования | Насыпные Намывные Намороженные |  |  | Бытовые отходы Промышленные отходы: строительные отходы, шлаки, шламы, золы, золошлаки и др. Искусственные льды |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Грунт - горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Грунты могут служить:

1) материалом основании зданий и сооружений;

2) средой для размещения в них сооружений;

3) материалом самого сооружения.

Грунт скальный - грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный - грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурный связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc  5 МПа - скальные грунты, Rc  5 МПа - полускальные грунты).

Грунт дисперсный - грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложения.

Структура грунта - пространственная организация компонентов грунта, характеризующаяся совокупностью морфологических (размер, форма частиц, их количественное соотношение), геометрических (пространственная композиция структурных элементов) и энергетических признаков (тип структурных связей и общая энергия структуры) и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.

Текстура грунта - пространственное расположение слагающих грунт элементов (слоистость, трещиноватость и др.).

Состав грунта вещественный - категория, характеризующая химико-минеральный состав твердых, жидких и газовых компонентов.

Органическое вещество - органические соединения, входящие в состав грунта в виде неразложившихся остатков растительных и животных организмов, и также продуктов их разложения и преобразования.

Грунт глинистый - связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности Ip  1.

Песок - несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50% (Ip = 0).

Грунт крупнообломочный - несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50%.

Ил - водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е  0,9, текучую консистенцию IL > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50% по массе.

Сапропель - пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10% (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3, как правило, текучую консистенцию IL > 1, высокую дисперсность - содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5% по массе.

Торф - органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50% (по массе) и более органических веществ.

Грунт заторфованный - песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50% (по массе) торфа.

Почва - поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий - грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) sw  0,04.

Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки sl  0,01.

Грунт пучинистый - дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения fh  0,01.

Степень засоленности - характеристика, определяющая количество воднорастворимых солей в грунте Dsal, %.

Степень морозной пучинистости - характеристика, отражающая способность грунта к морозному пучению, выражается относительной деформацией морозного пучения fh, д. е., которая определяется по формуле

,                                                              (A.1)

где ho,f - высота образца мерзлого грунта, см;

ho - начальная высота образца талого грунта до замерзания, см.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие Rc, МПа - отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади первоначального поперечного сечения.

Плотность скелета грунта - плотность сухого грунта d, г/см3, определяемая по формуле

,                                                                 (A.2)

где  - плотность грунта, г/см3;

W - влажность грунта, д. е.

Коэффициент выветрелости Кwr, д.е. - отношение плотности выветрелого грунта к плотности монолитного грунта.

Коэффициент размягчаемости в воде Кsof, д.е. - отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и в воздушно-сухом состоянии.

Степень растворимости в воде - характеристика, отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в количестве воднорастворимых солей, qsr, г/л.

Степень водопроницаемости - характеристика, отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражающаяся в коэффициенте фильтрации Кф, м/сут. Определяется по ГОСТ 25584.

Гранулометрический состав - количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах. Определяется по ГОСТ 12536.

Степень неоднородности гранулометрического состава Cu - показатель неоднородности гранулометрического состава. Определяется по формуле

,                                                               (А.3)

где d60, d10 - диаметры частиц, мм, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 10% (по массе) частиц.

Число пластичности Ip - разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp, WL и Wp определяют по ГОСТ 5180.

Показатель текучести IL - отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания Wp, к числу пластичности Ip.

Относительная деформация набухания без нагрузки sw, д.е. - отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 24143.

Относительная деформация просадочности s, д.е. - отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161.

Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. - степень заполнения объема пор водой. Определяется по формуле

,                                                                  (A.4)

где W - природная влажность грунта, д.е.;

е - коэффициент пористости;

s - плотность частиц грунта, г/см3;

w - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Коэффициент пористости е определяется по формуле

,                                                                (A.5)

где s - плотность частиц грунта, г/см3;

d - плотность сухого грунта, г/см3.

Степень плотности песков ID определяется по формуле

,                                                              (A.6)

где е - коэффициент пористости при естественном или искусственном сложении;

emax - коэффициент пористости в предельно-плотном сложении;

emin - коэффициент пористости в предельно-рыхлом сложении.

Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов Кwr, д.е., определяется по формуле

,                                                              (А.7)

где K1 - отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм после испытания на истирание в полочном барабане;

K0 - то же, в природном состоянии.

Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов Кfr, д.е., определяется по формуле

,                                                                 (A.8)

где q1 - масса частиц размером менее 2 мм после испытания крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более 2 мм) на истирание в полочном барабане;

q0 - начальная масса пробы крупнообломочных фракций (до испытания на истирание).

Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. - отношение массы сухих растительных остатков к массе абсолютно сухого грунта.

Степень разложения торфа Ddp, д.е. - характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, к общей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650.

Степень зольности торфа Dds, д.е. - характеристика, выражающаяся отношением массы минеральной части грунта ко всей его массе в абсолютно сухом состоянии. Определяется по ГОСТ 11306.

Грунт мерзлый - грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Грунт многолетнемерзлый (синоним - грунт вечномерзлый) - грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.

Грунт сезонномерзлый - грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

Грунт морозный - скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

Грунт сыпучемерзлый (синоним – "сухая мерзлота") - крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не сцементированный льдом и не обладающий силами сцепления.

Грунт охлажденный - засаленный крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры начала их замерзания.

Грунт мерзлый распученный - дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объем.

Грунт твердомерзлый - дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Грунт пластичномерзлый -дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

Температура начала замерзания (оттаивания) Т (Т) - температура, °С, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

Криогенные структурные связи грунта - кристаллизационные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате сцементирования льдом.

Криогенная текстура - совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

Лед (синоним - грунт ледяной) - природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10% (по объему), характеризующееся криогенными структурными связями.

Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта f - относительная деформация мерзлого грунта под нагрузкой.

Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой Sr, д.е., определяется но формуле

,                                                            (A.9)

где Wic - влажность мерзлого грунта за счет перового льда, цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д.е.;

Ww - влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д.е.;

s - плотность частиц грунта, г/см3;

еf - коэффициент пористости мерзлого грунта;

w - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Суммарная льдистость мерзлого грунта itot, д.е. - отношение содержащегося в нем объема льда к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

.                                                 (A.10)

Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ii, д.е. - отношение содержащегося в нем объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

,                                                (A.11)

где iic - льдистость грунта за счет льда-цемента (порового льда), д.е.;

Wtot - суммарная влажность мерзлого грунта, д.е.;

i - плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

f - плотность мерзлого грунта, г/см3;

Wm - влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д.е.

Техногенные грунты - естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.

Антропогенные образования - твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

Природные перемещенные образования - природные грунты, перемещенные с мест их естественного залегания, подвергнутые частично производственной переработке в процессе их перемещения.

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания - природные грунты, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее чем на 15%.

Грунты, измененные физическим воздействием, - природные грунты, в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т.д.) изменяет строение и фазовый состав.

Грунты, измененные химико-физическим воздействием, - природные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их вещественный состав, структуру и текстуру.

Насыпные грунты - техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва.

Намывные грунты - техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации.

Бытовые отходы - твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека.

Промышленные отходы - твердые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения.

Шлаки - продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.

Шламы - высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообогатительном, химическом и некоторых других видах производства.

Золы - продукт сжигания твердого топлива.

Золошлаки - продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

РАЗНОВИДНОСТИ ГРУНТОВ

1. Класс природных скальных грунтов

1.1 По пределу прочности на одноосное сжатие Rc в водонасыщенном состоянии грунты подразделяют согласно таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Разновидность грунтов | Предел прочности на одноосное сжатие Rc, МПа |
| --- | --- |
| Очень прочный | > 120 |
| Прочный | 120-50 |
| Средней прочности | 50-15 |
| Малопрочный | 15-5 |
| Пониженной прочности | 5-3 |
| Низкой прочности | 3-1 |
| Очень низкой прочности | < 1 |

1.2 По плотности скелета d грунты подразделяют согласно таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Разновидность грунтов | Плотность скелета d, г/см3 |
| --- | --- |
| Очень плотный | > 2,50 |
| Плотный | 2,50-2,10 |
| Рыхлый | 2,10-1,20 |
| Очень рыхлый | < 1,20 |

1.3 По коэффициенту выветрелости Кwr грунты подразделяют согласно таблице Б.3.

Таблица Б.3

| Разновидность грунтов | Коэффициент выветрелости Кwr, д.е. |
| --- | --- |
| Невыветрелый | 1 |
| Слабовыветрелый | 1-0,90 |
| Выветрелый | 0,90-1,00 |
| Сильновыветрелый | 0,80 |

1.4 По степени размягчаемости в воде грунты подразделяют согласно таблице Б.4.

Таблица Б.4

| Разновидность грунтов | Коэффициент размягчаемости Ksof, д.е. |
| --- | --- |
| Неразмягчаемый |  0,75 |
| Размягчаемый | < 0,75 |

1.5 По степени растворимости в воде грунты подразделяют согласно таблице Б.5.

Таблица Б.5

| Разновидность грунтов | Количество воднорастворимых солей qsr, г/л |
| --- | --- |
| Нерастворимый | < 0,01 |
| Труднорастворимый | 0,01-1 |
| Среднерастворимый | 1-10 |
| Легкорастворимый | > 10 |

1.6* По степени водопроницаемости грунты подразделяют согласно таблице Б.6.

_____________

* Применяется также и для класса дисперсных грунтов

Таблица Б.6

| Разновидность грунтов | Коэффициент фильтрации Кф, м/сут |
| --- | --- |
| Неводопроницаемый | < 0,005 |
| Слабоводопроницаемый | 0,005-0,30 |
| Водопроницаемый | 0,30-3 |
| Сильноводопроницаемый | 3-30 |
| Очень сильноводопроницаемый | > 30 |

1.7 По степени засоленности Dsal грунты подразделяют согласно таблице Б.7.

Таблица Б.7

| Разновидность грунтов | Количество воднорастворимых солей Dsal, % |
| --- | --- |
| Незасоленный |  2 |
| Засоленный | > 2 |

1.8 По структуре и текстуре грунты подразделяют согласно таблице Б.8.

Таблица Б.8

| Подгруппа грунтов |  | Структура | Текстура |
| --- | --- | --- | --- |
| Магматические | Интрузивные | Мелко-, средне- и крупнокристаллическая | Массивная, порфировая, миндалекаменная |
|  | Эффузивные | Стекловатая, неполнокристаллическая |  |
| Метаморфические |  | Такая же, как у магматических грунтов | Гнейсовая, сланцеватая, слоисто-сланцеватая, тонкослоистая, полосчатая, массивная и др. |
| Осадочные |  | Мелко-, средне- и крупнокристаллическая | Массивная, слоистая |

1.9 По температуре грунты подразделяют согласно таблице Б.9.

Таблица Б.9

| Разновидность грунтов | Температура грунта t, °С |
| --- | --- |
| Немерзлый (талый) |  0 |
| Морозный | < 0 |

2 Класс природных дисперсных грунтов

2.1 По гранулометрическому составу крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.10.

Таблица Б.10

| Разновидность грунтов | Размер зерен, частиц d, мм | Содержание зерен, частиц, % по массе |
| --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: |  |  |
| - валунный (при преобладании неокатанных частиц - глыбовый) | > 200 | > 50 |
| - галечниковый (при неокатанных гранях - щебенистый) | > 10 | > 50 |
| - гравийный (при неокатанных гранях - дресвяный) | > 2 | > 50 |
| Пески: |  |  |
| - гравелистый | > 2 | > 25 |
| - крупный | > 0,50 | > 50 |
| - средней крупности | > 0,25 | > 50 |
| - мелкий | > 0,10 |  75 |
| - пылеватый | > 0,10 | < 75 |

Примечание - При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40% или глинистого заполнителя более 30% от обшей массы воздушно-сухого грунта в наименовании крупнообломочного грунта добавляется наименование вида заполнителя и указывается характеристика его состояния. Вид заполнителя устанавливается после удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм.

2.2 По степени неоднородности гранулометрического состава Сu, крупнообломочные грунты и пески подразделяют на:

- однородный грунт Сu  3;

- неоднородный грунт Сu  3.

2.3 По числу пластичности Ip глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.11.

Таблица Б.11

| Разновидность глинистых грунтов | Чисто пластичности |
| --- | --- |
| Супесь | 1-7 |
| Суглинок | 7-17 |
| Глина | > 17 |

Примечание - Илы подразделяют по значениям числа пластичности, указанным в таблице, на супесчаные, суглинистые и глинистые.

2.4 По гранулометрическому составу и числу пластичности Ip глинистые группы подразделяют согласно таблице Б.12.

Таблица Б.12

| Разновидность глинистых грунтов | Число пластичности Ip | Содержание песчаных частиц (2-0,5 мм), % по массе |
| --- | --- | --- |
| Супесь: |  |  |
| - песчанистая | 1-7 |  50 |
| - пылеватая | 1-7 | < 50 |
| Суглинок: |  |  |
| - легкий песчанистый | 7-12 |  40 |
| - легкий пылеватый | 7-12 |  40 |
| - тяжелый песчанистый | 12-17 |  40 |
| - тяжелый пылеватый | 12-17 | < 40 |
| Глина: |  |  |
| - легкая песчанистая | 17-27 |  40 |
| - легкая пылеватая | 17-27 | < 40 |
| -тяжелая | > 27 | Не регламентируется |

2.5 По наличию включений глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.13.

Таблица Б.13

| Разновидность глинистых грунтов | Содержание частиц крупнее 2 мм, % по массе |
| --- | --- |
| Супесь, суглинок, глина с галькой (щебнем) | 15-25 |
| Супесь, суглинок, глина галечниковые (щебенистые) или гравелистые (дресвяные) | 25-50 |

2.6 По показателю текучести IL глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.14.

Таблица Б.14

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести IL |
| --- | --- |
| Супесь: |  |
| - твердая | < 0 |
| - пластичная | 0-1 |
| -текучая | > 1 |
| Суглинки и глины: |  |
| - твердые | < 0 |
| - полутвердые | 0-0,25 |
| - тугопластичные | 0,25-0,50 |
| - мягкопластичные | 0,50-0,75 |
| - текучепластичные | 0,75-1,00 |
| - текучие | > 1,00 |

2.7 По относительной деформации набухания без нагрузки sw глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.15.

Таблица Б.15

| Разновидность глинистых грунтов | Относительная деформация набухания бет нагрузки sw, д.е. |
| --- | --- |
| Ненабухающий | < 0,04 |
| Слабонабухающий | 0,04-0,08 |
| Средненабухающий | 0,08-0,012 |
| Сильнонабухающий | > 0,12 |

2.8 По относительной деформации просадочности sl глинистые грунты подразделяют согласно таблице Б.16.

Таблица Б.16

| Разновидность глинистых грунтов | Относительная деформация просадочности sl, д.е. |
| --- | --- |
| Непросадочный | < 0,01 |
| Просадочный |  0,01 |

2.9 По коэффициенту водонасыщения Sr крупнообломочные грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.17.

Таблица Б.17

| Разновидность грунтов | Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. |
| --- | --- |
| Малой степени водонасыщения | 0-0,50 |
| Средней степени водонасыщения | 0,50-0,80 |
| Насыщенные водой | 0,80-1,00 |

2.10 По коэффициенту пористости е пески подразделяют согласно таблице Б.18.

Таблица Б.18

| Разновидность песков | Коэффициент пористости е |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пески гравелистые, крупные и средней крупности | Пески мелкие | Пески пылеватые |
| Плотный | < 0,55 | < 0,60 | < 0,60 |
| Средней плотности | 0,55-0,70 | 0,60-0,75 | 0,60-0,80 |
| Рыхлый | > 0,70 | > 0,75 | > 0,80 |

2.11 По степени плотности ID пески подразделяют согласно таблице Б.19.

Таблица Б.19

| Разновидность песков | Степень плотности ID, д.е. |
| --- | --- |
| Слабоуплотненный | 0-0,33 |
| Среднеуплотненный | 0,33-0,66 |
| Сильноуплотненный | 0,66-1,00 |

2.12 По коэффициенту выветрелости Кwr крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б.20.

Таблица Б.20

| Разновидность крупнообломочных грунтов | Коэффициент выветрелости Кwr, д.е. |
| --- | --- |
| Невыветрелый | 0-0,50 |
| Слабовыветрелый | 0,50-0,75 |
| Сильновыветрелый | 0,75-1,00 |

2.13 По коэффициенту истираемости Кfr крупнообломочные грунты подразделяют согласно таблице Б.21.

Таблица Б.21

| Разновидность крупнообломочных грунтов | Коэффициент истираемости Кfr, д.е. |
| --- | --- |
| Очень прочный | < 0,10 |
| Прочный | 0,10-0,20 |
| Средней прочности | 0,20-0,30 |
| Малопрочный | 0,30-0,40 |
| Пониженной прочности | > 0,40 |

2.14 По относительному содержанию органического вещества Ir глинистые грунты и пески подразделяют согласно таблице Б.22.

Таблица Б.22

| Разновидность грунтов | Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. |  |
| --- | --- | --- |
|  | глинистые грунты | пески |
| Сильнозаторфованный | 0,50-0,40 | - |
| Среднезаторфованный | 0,40-0,25 | - |
| Слабозаторфованный | 0,25-0,10 | - |
| С примесью органических веществ | 0,10-0,05 | 0,10-0,03 |

2.15 По относительному содержанию органического вещества Ir сапропели подразделяют согласно таблице Б.23.

Таблица Б.23

| Разновидность сапропелей | Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. |
| --- | --- |
| Минеральная | 0,10-0,30 |
| Среднеминеральная | 0,30-0,50 |
| Слабоминеральная | > 0,50 |

2.16 По степени разложения Ddр торфы подразделяют согласно таблице Б.24.

Таблица Б.24

| Разновидность торфов | Степень разложения Ddр, % |
| --- | --- |
| Слаборазложившийся | < 20 |
| Среднеразложившийся | 20-45 |
| Сильноразложившийся | > 45 |

2.17 По степени зольности Dds, торфы подразделяют согласно таблице Б.25.

Таблица Б.25

| Разновидность торфов | Степень зольности Dds, д.е. |
| --- | --- |
| Нормальнозольный | < 0,20 |
| Высокозольный |  0,20 |

2.18 По степени засоленности Dsal дисперсные грунты подразделяют согласно таблице Б.26.

Таблица Б.26

| Разновидность грунтов | Степень засоленности грунтов Dsal, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суглинок | Супесь | Песок | Крупнообломочный грунт |  |  |
|  |  |  |  | Содержание песчаного заполнителя 40% и более | Содержание заполнителя в виде суглинка 30% и более | Содержание заполнителя в виде супеси 30% и более |
| Незасоленный | < 10 | < 5 | < 3 | < 3 | < 10 | < 5 |
| Слабозасоленный | 10-15 | 5-8 | 3-7 | - | - | - |
| Среднезасоленный | 15-20 | 8-12 | 7-10 | - | - | - |
| Сильнозасоленный | 20-25 | 12-15 | 10-15 | - | - | - |
| Избыточнозасоленный | > 25 | > 15 | > 15 | - | - | - |

2.19 По относительной деформации пучения fh грунты подразделяют согласно таблице Б.27.

Таблица Б.27

| Разновидность грунтов | Относительная деформация пучения fn, д.е. | Характеристика грунтов |
| --- | --- | --- |
| Практически непучинистый | < 0,01 | Глинистые при IL  0 Пески гравелистые, крупные и средней крупности, пески мелкие и пылеватые при Sr  0,6, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15% по массе частиц мельчи 0,05 мм (независимо от значения Sr) Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10% |
| Слабопучинистый | 0,01-0,035 | Глинистые при 0 < IL  0,25 Пески пылеватые и мелкие при 0,6 < Sr  0,8 Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком мелким и пылеватым) от 10 до 30% по массе |
| Среднепучинистый | 0,035-0,07 | Глинистые при 0,25 < IL  0,50 Пески пылеватые и мелкие при 0,80 < Su  0,95 Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком пылеватым и мелким) более 30% по массе |
| Сильнопучинистый и чрезмерно пучинистый | > 0,07 | Глинистые при IL > 0,50 Пески пылеватые и мелкие при Sr > 0,95 |

2.20 По температуре t грунты подразделяют согласно таблице Б.28.

Таблица Б.28

| Разновидность грунтов | Температура грунта t, °С |
| --- | --- |
| Немерзлый (талый) |  0 |
| Охлажденный | < 0 |

3 Класс природных мерзлых грунтов

3.1 По льдистости за счет видимых ледяных включений ii, грунты подразделяют согласно таблице Б.29.

Таблица Б.29

| Разновидность грунтов | Льдистость за счет видимых ледяных включений ii, д.е. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Скальные и полускальные грунты | Дисперсные грунты |
| Слабольдистый | < 0,01 | < 0,20 |
| Льдистый | 0,01-0,05 | 0,20-0,40 |
| Сильнольдистый | > 0,05 | 0,40-0,60 |
| Очень сильнольдистый | - | 0,60-0,90 |

3.2 По температурно-прочностным свойствам грунты подразделяют согласно таблице Б.30.

Таблица Б.30

| Вид грунтов |  | Разновидность грунтов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердомерзлый (p  0,1 кПа-1) при t < Th, °С | Пластичномерзлый (p > 0,1 кПа-1)при t,°С | Сыпучемерзлый при t  0 °С |
| Все виды скальных и полускальных грунтов |  | Th = 0 | - | - |
| Крупнообломочный грунт |  | Th = 0 | Th < t < Tbf при Sr < 0,8 | при Sr  0,15 |
| Песок гравелистый, крупный и средней крупности |  | Th = -0,1 |  |  |
| Песок мелкий и пылеватый |  | Th = -0,3 |  |  |
| Глинистый грунт | Супесь | Th = -0,6 | Th  t  Tbf | при Sr  0,15 |
|  | Суглинок | Th = -1,0 |  |  |
|  | Глина | Th = -1,5 |  |  |
| Заторфованный грунт |  | = -0,7 (Ir + ¦Th¦) |  t  Tbf | - |
| Торф |  | - | t  0 | - |

Примечание - Th - температурная граница твердомерзлого состояния минеральных грунтов, - то же, для заторфованных грунтов.

3.3 По степени засоленности Dsal (для морского типа засоления - NaCl, Na2SO4 более 90%) грунты подразделяют согласно таблице Б.31.

Таблица Б.31

| Разновидность грунтов | Суммарное содержание легкорастворимых солей, % массы сухого грунта |  |
| --- | --- | --- |
|  | песок | глинистый грунт |
| Слабозасоленный | 0,05-0,10 | 0,20-0,50 |
| Среднезасоленный | 0,10-0,20 | 0,50-1,00 |
| Сильнозасоленный | > 0,20 | > 1,00 |

3.4 По криогенной текстуре грунты подразделяют согласно таблице Б.32.

Таблица Б.32

| Вид грунтов | Криогенная текстура |
| --- | --- |
| Все виды скальных грунтов | Трещинная, пластовая, полостная |
| Все виды полускальных грунтов | Массивная |
| Глинистые грунты | Массивная, слоистая, сетчатая, атакситовая |
| Все виды органо-минеральных грунтов |  |
| Все виды органических грунтов | Порфировидная, слоистая, сетчатая, атакситовая |
| Крупнообломочные грунты | Массивная, корковая, базальная |
| Пески | Массивная, слоистая, сетчатая, базальная |

Ключевые слова: грунты, классификация, инженерно-геологические изыскания, проектирование, строительство

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Общие положения

5 Классификация

Приложение 1 Термины и определения

Приложение 2 Разновидности грунтов